POLITRAY

Politray - акрилат для изготовления индивидуальных слепочных ложек методом холодной полимеризации.

Показания:

- индивидуальные слепочные ложки

Инструкция по применению:

* Подготовка

Неровности на гипсовой модели закрываются гипсом. На модель наносится изолирующая жидкость.

* Замешивание и изготовление индивидуальных слепочных ложек

Рекомендуется соотношение при смешивании: 30 гр порошка к 10 мл жидкости (соотношение по объему 3,5 : 1). К жидкости в емкости для замешивания постепенно добавляется порошок. Порошок и жидкость затем смешиваются шпателем в течение 30 секунд до получения однородной массы.

По истечении этого времени масса имеет нужную консистенцию и пригодна для изготовления слепочных ложек. (Масса больше не клеится и легко отстает от стенок емкости).

Масса промешивается руками и накладывается на модель, затем формируется слепочная ложка. Излижки массы удаляются. При комнатной температуре в 22 град.С масса в течение 4,5 минут сохраняет консистенцию и пригодна для обработки. Время рабочего состояния массы зависит от температуры в помещении.

* Полимеризация

Масса для индивидуальных слепочных ложек  является самополимеризуемой, полимеризуется при температуре 22 град.С в течение 30 минут.

* Обработка

После полимеризации слепочная ложка удаляется с модели  и обрабатывается обычным зуботехническим инструментом

Хранение. Хранить при комнатной температуре в 22 град.С в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Рекомендации. - сразу после использования емкость следует плотно закрыть

- не использовать после истечения срока годности

- хранить в недоступном для детей месте

- избегать длительного контакта неотполимеризованного материала. Не вдыхать пары жидкости.

Предостережения по компонентам жидкости

Жидкость легко воспламеняется. Вызывает раздражение глаз, дыхательных органов и кожи. Может стать причиной сверхчувствительности при контакте с кожей. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источников огня. Не курить. Принять меры по предупреждению статического электричества.